3. Что произойдет, если в стеклянный стакан налить кипяток? Почему этого не происходит с фарфоровой чашкой?

7f29

Вопрос №3

Мы взяли чайник и нагрели в нём воду до кипения. Далее взяли стеклянный стакан(Естественно старый и которыё нам не жалко) и налили в него быстро кипяток. Стакан треснул. Далее снова довели воду в чайнике до кипения. Но в этот раз мы взяли фарфоровую чашку, и налили в неё кипяток. Но с фарфоровой чашкой ничего не произошло, она осталась целая. Это явление легко объяснить. Дело в том, что обычное стекло хрупкое и имеет большой коэффициент линейного расширения(по сравнения с коэффициентом линейного расширения фарфора)

Когда мы резко повышаем температуру внутреннего слоя стекла, то оно расширяется, в то время, как внешние слои имеют ещё температуру окружающей среды, и стекло лопается. А фарфор менее хрупкий и имеет меньший коэффициент линейного расширения.

Однако, химические пробирки делают из стекла сорта пирекс, которое имеет коэффициент линейного расширения как у фарфора, и при нагревание оно не лопается.